2016年度抽查不合格产品及企业名单

| 序号 | 单位名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜川市骊山建材有限责任公司 | 王益区 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 骊山 | 50kg/袋 | 合格品 | 2016-07-03 | 28天抗压强度 | 陕西省水泥产品质量监督检验中心（铜川） |
| 2 | 铜川市新区富民砖厂 | 新区 | 烧结普通砖 | —— | 240×115×53 | 合格品 | 2015-06 | 强度等级 | 陕西省铜川市产品质量监督检验所 |
| 3 | 铜川市新区 永发新型建材厂 | 新区 | 烧结普通砖 | —— | 240×115×53 | 合格品 | 2015-08-20 | 强度等级 | 陕西省铜川市产品质量监督检验所 |
| 4 | 铜川市耀州区小丘镇已社砖厂 | 耀州区 | 烧结空心砖 | —— | 240×180×115 | 合格品 | 201 6-07-10 | 强度等级 | 陕西省铜川市产品质量监督检验所 |
| 5 | 宜君县城关镇联办砖厂 | 宜君县 | 烧结普通砖 | —— | 240×115×53 | 合格品 | 2015-07-26 | 强度等级 | 陕西省铜川市产品质量监督检验所 |
| 6 | 宜君县雷源天亮砖厂 | 宜君县 | 烧结普通砖 | —— | 240×115×53 | 合格品 | 2016-07-18 | 强度等级 | 陕西省铜川市产品质量监督检验所 |